Hairpin İzolasyon Malzemeleri ve Uygulama Yöntemleri

Bare (çıplak) dikdörtgen bakır hairpin iletkenler için izolasyon malzemeleri, uygulama yöntemleri ve test planı önerileri

Kapsam: 8 malzeme ailesi, 29 ana malzeme, 6 uygulama yöntemi ailesi

Kaynaklar: 210 kaynak (erişim tarihi 10 Ekim 2026)

Tarih: 10 Ekim 2026

İçindekiler

Özet	3

Genel bakış	3

Gereksinimler	3

Malzeme × yöntem matrisi	5

Emaye kaplamalar	6

PAEK ailesi (PEEK, PEKK, LM-PAEK)	7

Poliimid (PI)	8

Diğer termoplastikler (PPS, PEI, PPSU, PA, LCP, TPI)	9

Floropolimerler (PTFE, FEP, PFA, ETFE, PVDF)	10

Epoksi ve diğer termoset kaplamalar	12

Parylene, silikon, seramik ve hibrit kaplamalar	13

Kâğıt, mika ve cam elyaf esaslı sargılar	14

Malzeme özellikleri	14

Yöntemlerin numune hazırlamaya etkisi	17

Test planı önerileri	18

Öncelik grupları	18

Test tablosu	19

Numune geometrisi	19

Açık sorular ve veri boşlukları	20

Kaynaklar	21

Standartlar ve yönetmelik	21

PD, PDIV ve hairpin test literatürü	21

Emaye kaplamalar	22

Ekstrüzyon ve termoplastik teller	22

Film, bant, kâğıt, mika ve cam elyaf	22

Tüp ve ısıyla daralan kılıflar	23

Toz, sıvı, elektroforez, buhar fazı ve inorganik kaplamalar	24

Soyma ve kaynak	25

Patentler (patent verisi)	25

# Özet

Çıplak (bare) dikdörtgen bakır hairpin iletkenler için 8 malzeme ailesinde 29 ana malzeme ve 6 uygulama yöntemi ailesi var. Hairpin iletkeninde seri üretimde yalnızca emaye (PEsI+PAI, PAI, korona dirençli PAI, PI) ve ekstrüde PEEK var; epoksi toz yalnızca kaynak uçlarında ve busbar'larda seri.

800 V kampanyası için referans grubu PEsI+PAI, PI ve korona dirençli emaye, 150–200 µm ekstrüde PEEK ve PI/FEP sarılı teldir. Çıplak iletkende ilk laboratuvar adayları PI/FEP bant, FEP/PFA ve PEEK shrink, epoksi toz ve Parylene HT; hepsi eşit kalınlıkta, ≥180 °C'de PDIV ile karşılaştırılmalı.

# Genel bakış

Şekil 1 – Uygulama yöntemi aileleri (6 aile). Vurgulu kutular, hairpin iletken izolasyonunda seri üretimde kullanılan yöntemlerdir.

Altı yöntem ailesinden yalnızca emaye ve PEEK ekstrüzyonu hairpin iletken izolasyonunda seri üretimde (SEI TR 84; hpw 2023). Epoksi toz ise yalnızca kaynak uçlarında ve busbar'larda seri (bdtronic; Electronic Design 2026). Aynı malzeme birden fazla ailede yer alabilir; örneğin PEEK ekstrüzyon, tüp, shrink, film bant, toz ve overmolding olarak uygulanabiliyor.

# Gereksinimler

800 V SiC beslemeli hairpin sargıda dönüş-dönüş (T/T) PD'siz çalışma hedefi, IEC 60034-18-41 denklemiyle yaklaşık 1,3–2,3 kVpp çıkıyor (hesaplama). Varsayımlar: bakır iletken, 800 V DC bara, SiC evirici, ısıl sınıf 180–220 °C ve olası ATF yağ soğutması. Kısaltmalar: kVp = tepe, kVpp = tepeden tepeye, T/T = dönüş-dönüş, P/G = faz-toprak, P/P = faz-faz.

Kritik gerilim aşağıdaki bağıntıyla bulunuyor (Lusuardi vd., IEEE Access 2021):

Vc = Vdc · OF · WF · EFPD · EFT · EFY

- OF (aşma faktörü) = motor terminalindeki tepe gerilim / DC bara gerilimi; ölçülmeli.

- WF (sargı faktörü), ölçüm veya simülasyon yoksa: P/P 2; P/G 1,4; T/T 0,7.

- EF_PD = 1,25, çünkü PD söndürme gerilimi PDIV'nin altında.

- EF_T = 1,3 (T/T, P/P) ve 1,1 (P/G, daha soğuk çalıştığı için).

- EF_Y (yaşlanma faktörü) = max(1; 1,2 · Ts/Tc) doğrulama testinde; yeterlilik testinde 1, çünkü numune gerçekten yaşlandırılıyor.

800 V hesabında OF 1,2–1,5 varsayıldı ve EF_Y 1,2 alındı (Ts = Tc). Değerler Vdc ile doğrusal ölçekleniyor; 900 V maksimum batarya gerilimi yaklaşık %12,5 ekliyor (hesaplama). Hat gerilimi 700 V rms altında kaldığı için motor Type I (PD'siz) kapsamında (IEC 60034-18-41 önizleme; tahmin).

| Gereksinim | Hedef veya tipik değer (birimli) | Hairpin için önemi | İlgili test / standart |
| --- | --- | --- | --- |
| PDIV/RPDIV, T/T | 1,31–1,64 kVpp; en kötü durum ≈2,3 kVpp (1,47 p.u., rastgele sargılı motor örneği, Part III); hesaplama | Bitişik iletkenler arası hava kaması; terminal gerilimi evirici geriliminin iki katına çıkabilir (Zhou vd. 2024) | IEC 60034-18-41; IEC 60270:2025; IEC TS 61934:2024 |
| PDIV, P/G | 2,2–2,8 kVpp (hesaplama) | Oluk astarıyla birlikte değerlendirilmeli; ince veya astarsız varyant da test edilmeli (tahmin) | Aynı; iletken-plaka veya oluk maketi |
| PDIV, P/P | 3,7–4,7 kVpp (hesaplama) | En yüksek gerilim (WF 2); tam statorda AC testi daha muhafazakâr | Aynı |
| Patent PDIV eşikleri (referans) | ≥0,7–1,0 kVp (25 °C); tercih 1,3–2,5 kV; 250 °C'de ≥%50 korunum (patent verisi) | Yalnızca 400 V T/T için yeterli görünüyor (tahmin) | AC 50 Hz, 10 pC (US9224523B2; US9324476B2) |
| Kısa süreli delinme gerilimi | >10 kV (patent hedefi); 250 °C değeri 25 °C değerinin ≥%50'si (patent verisi) | Şekillendirme ve ısıl hasarı gösterir | IEC 60851-5 Test 13, madde 4.7 (dikdörtgen tel) |
| Isıl sınıf / sıcaklık indeksi | TI ≥220 °C, ısıl şok ≥240 °C (800 V PAI Grade 3 hairpin spesifikasyonu, He vd. 2025) | Normal çalışma 40–160 °C; uç durumda >180 °C | IEC 60172:2020; IEC 60216-1; IEC 60851-6 Test 9 |
| Şekillendirme / bükme | 180° bükme, 1,0 mm göbek, 5 µm çizik (US11232885B2); 90° bükme, 4,0 mm mandrel; burulma ≥30 tur, 100 N | Hairpin kırılmalarının kök nedeni her durumda çatlak (Mancinelli vd. 2017) | IEC 60851-3:2023 Test 6/8; JIS C 3216-3; NEMA MW 1000-2012 |
| ATF / yağ ve hidroliz | 150 °C, 500 h, %0,5 su (US11232885B2); 150 °C, 1000 h, %0,2 su (yuvarlak tel, US12100532B2); oil bomb 150 °C, ~2000 h (patent verisi) | Su ve hava ATF'yi asidik ürünlere çevirip hidrolizi hızlandırır (Insulating Materials 2024) | IEC 60851-4 Test 20; ASTM D1676-03 |
| Soyma / kaynak | Kalıntı <1 µm, floresan <9 RFU (üretici beyanı, Novanta); soyma boyu 4–7 mm (patent verisi) | Kaynak ≥950 °C; PI özellikleri ≥500 °C'de değişebilir (US12068636B2); PEEK 4 cm²/s ile PAI'den (ort. 7, en çok 13 cm²/s) yavaş soyuluyor (TRUMPF 2021) | Standart yok; FTIR/ATR, SEM, soyulma (peel) testi |
| Oluk doluluk | Hairpin doluluk %70'e kadar (Zhou vd. 2024); 3,5 × 2,0 mm'de Cu payı 40 µm'de %94,0, 200 µm'de %74,8 (hesaplama) | Kalın izolasyon bakır kesitini ve verimi düşürür | IEC 60851-2 Test 4 (boyut, köşe) |
| Kalınlık eşitliği / köşe | Köşe-yüzey farkı ≤%20 (US9330817B2); eş merkezlilik 1,1–1,5 (US9324476B2); patent verisi | En ince ve en eğri bölge PDIV ile delinmeyi belirler | IEC 60851-2 Test 4 ve kesit mikroskopisi |
| Nem ve basınç | RH ve rakım için ek EF önerisi; PDIV minimumu 50–70 mbar (Elorza Azpiazu vd. 2023) | Nem PDIV'yi iki yönde kaydırır | IEC 60034-18-41 AMD1 |

# Malzeme × yöntem matrisi

29 malzeme × 8 yöntem matrisinde hairpin iletkeninde seri olan kombinasyon sayısı beş: dört emaye türü ve PEEK ekstrüzyonu. Epoksi toz (kaynak ucu, busbar) ve poliolefin shrink (busbar; sınıf 180'in altında) yalnızca benzer EV kullanımında seri.

| Malzeme | Emaye/sıvı kaplama | Ekstrüzyon | Film bant sarma | Tüp | Isıyla daralan (shrink) | Toz kaplama | Elektroforez (e-coat) | CVD/buhar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEsI / PEsI+PAI (çift kat) | S | – | – | – | – | – | – | – |
| PAI | S | – | – | – | – | – | L | – |
| Korona dirençli (nano dolgulu) emaye | S | – | – | – | – | – | – | – |
| Köpük / düşük εr emaye (mikro hücreli PI) | L | – | – | – | – | – | – | – |
| PI (aromatik poliimid) | S | – | T | T | – | – | T | – |
| PEEK | – | S | L | T | T | T | – | – |
| PEKK / LM-PAEK | – | L | – | – | – | – | – | – |
| PPS | – | L | L | – | – | T | – | – |
| PEI | L | L | L | – | – | – | L | – |
| PPSU / PSU / PES | L | L | – | – | – | – | – | – |
| TPI (termoplastik PI) | – | T | – | – | – | L | – | – |
| PA (PA11, PA66) | – | T | L | – | – | T | – | – |
| PET / PEN | – | L | T | T | T | – | – | – |
| LCP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poliolefin | – | – | – | – | S | – | – | – |
| PTFE | – | T | T | T | T | – | – | – |
| FEP | – | T | T | T | T | T | – | – |
| PFA | – | T | L | T | T | T | – | – |
| ETFE | – | – | L | T | T | T | – | – |
| PVDF | – | – | – | T | T | – | – | – |
| FKM (Viton) | – | – | – | – | T | – | – | – |
| Epoksi | T | – | – | – | – | S | T | – |
| Silikon | T | – | – | – | T | – | – | – |
| Parylene | – | – | – | – | – | – | – | T |
| Plazma polimer | – | – | – | – | – | – | – | L |
| Aramid kâğıt (Nomex) | – | – | T | T | – | – | – | – |
| Mika | – | – | T | – | – | – | – | – |
| Cam elyaf | – | – | T | T | – | – | – | – |
| İnorganik / seramik (alümina, sol-jel, anodik oksit) | L | – | – | – | – | L | – | – |

S: seri (hairpin veya benzer EV kullanımı); T: ticari, hairpin'de seri değil; L: laboratuvar/patent; –: uygulanamaz, uygun değil veya kanıt yok.

# Emaye kaplamalar

Emaye hairpin'de en olgun yöntem: PEsI+PAI (sınıf 200), PAI (220) ve PI (240) seri üretimde, ama emaye ~120–130 µm ile sınırlı (Bekaert; Victrex). Kesik çubuğa emaye için yayımlanmış laboratuvar protokolü yok; referanslar hazır tel olarak tedarik edilmeli.

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THEIC-PEsI tek kat — emaye hattı | — | 180 (IEC 60317-28); 200 (IEC 60317-82) | Seri | İyi (krezilik çözücü, düşük kür) | + düşük maliyet, "düşük εr" (nitel); – ısıl şok ≤180 °C | Axalta THEIC-PEsI tabanları |
| PEsI (veya PE) taban + PAI üst kat — emaye hattı | — | 200 (IEC 60317-29, 1990; NEMA MW 36) | Seri; Çin EV korona dirençli telinin ana tipi (patent verisi) | Orta (iki emaye, iki kür penceresi) | – ATF çevriminde korona ömrü 36 h 52 dk → 3 h 18 dk, delinme 15,39 → 5,53 kV (patent verisi) | Essex GP/MR-200; US12159731B2 |
| PAI tek kat — emaye hattı | 40–80 (400 V BEV); maks. ~120–130 | 220 (IEC 60317-58); Victrex 180 diyor (çelişkili) | Seri (Sumitomo AIW, Japon HEV/EV) | Orta (NMP çözücü, yüksek kür sıcaklığı) | + aşınma ve yağ dayanımı; – εr 4,3–4,6, su emme %4,5 | Bekaert Ampact sunumu; Hitachi Chemical HI-406 (US10418151B2) |
| Korona dirençli PAI (TiO2, SiO2, Al2O3 nano dolgu) — tek, taban, ara veya üst kat | — | 200 (Voltatex 8536) | Seri | Orta (dolgu çökmesi, kalıp aşınması) | + PDIV üstünde ömür ~3× ile ~43× (patent verisi); – %10 uzamada ömrün <%20'si kalıyor (EMCA 2017) | Axalta Voltron 7700/8500; ELANTAS CORONA-PROTECT, ELAN-SHIELD; US6337442B1 |
| Aromatik PI — emaye (poliamik asit, ~500 °C kür) | 60 | 240 (IEC 60317-47) | Seri (Sumitomo PIW) | Zor (imidizasyon, su çıkışı) | + εr 3,0, uzama ~%80, su %3,0; – maliyet, kür derecesi ölçümü zor (SEI TR 90) | Sumitomo PIW; ELANTAS PI |
| Mikro hücreli (köpük) PI — emaye hattı | 44–60 | PI tabanlı | Geliştirme (2019–2020); patent | Elle uygulanamaz | + εr 2,2 (%30 hücre); 60 µm'de PDIV 1230 → 1440 Vp; – kapalı hücre kontrolü, ATF verisi yok | Sumitomo, SEI TR 88; SEI TR 90; US10418151B2 |
| Emaye — laboratuvar daldırma veya elle çekilen silme kalıbı (kesik çubuk) | 3–5 / kat | malzemeye bağlı | Lab (protokol yayımlanmamış) | Kısmen (0,3–1 m çubuk, ürüne özel kalıp) | – köşe incelmesi, kalın katta kabarcık, >20 pasoda yapışma düşüşü | US9330817B2; US3850773A (1974) |
| PU, polyester, polivinil asetal — emaye (referans) | — | PU 155–180; polivinil asetal 120 | Seri (düşük sınıf) | — | Çekiş hairpin'i için uygun değil | Leone 2022; IEC 60317-80 |

- Köşe incelmesi: 20 µm hedefte kalıp emayesi köşede 12–13 µm, düz yüzde 15–26 µm verdi (US9330817B2, patent verisi). Çıkıntılı kalıp köşeyi 23–24 µm'ye çıkarıp delinmeyi 3,26 kV'tan 4,71 kV'a yükseltti.

- Şekillendirme: PI emayeli hairpin'lerde PDIV ve PDEV düz çubuğa yakın kaldı, delinme gerilimi ise belirgin düştü (Kettering 2014; sayısal veri yok).

- NMP: REACH Ek XVII madde 71 tel kaplamada 9 Mayıs 2024'ten beri geçerli; işçi DNEL'i soluma için 14,4 mg/m³ (EUR-Lex 2018/588). Laboratuvar emayesi çeker ocakta uygulanmalı.

# PAEK ailesi (PEEK, PEKK, LM-PAEK)

PEEK, emaye dışında hairpin iletkeninde seri üretilen tek malzeme; emaye+PEEK 25 °C'de 200 µm toplamda 2,2 kVp PDIV verdi (US10109389B2, patent verisi). Ekstrüzyon sürekli hat gerektirdiğinden kesik çubuğa yalnızca PEEK tüp, shrink, film bant, toz ve overmolding uygulanabiliyor.

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEEK — ekstrüzyon doğrudan Cu üzerine (tek katman) | 80–300; YG motorda ≤180 | 220 (Victrex web) / 240 (tahmini RTI) / 260 (polimer); çelişkili | Seri | Hayır (sürekli hat; bobin hâlinde fason) | + çözücüsüz, tek paso; – Cu'ya yapışma, kristallik; 2012 tasarımı sarım+ısıtmada başarısız görünüyor (doğrulanmalı, US9514863B2) | Bekaert Ampact; Syensqo KT-857; Mavel 2025; Victrex XPI |
| PEEK — emaye (PAI/PI 20–60 µm) üzerine ekstrüzyon, ± PEI/PPSU bağ katmanı 5–10 µm | 85–280 toplam | 220 sürekli (patent); "sabit 240" (üretici beyanı) | Seri (HVWW; Magnetics Magazine PEEK diyor, basın bülteni polimeri açıklamıyor) | Hayır | + µm başına en yüksek belgelenmiş PDIV; – yapışma penceresi: aşırı yapışma çatlağı iletkene taşıyor | Essex Furukawa HVWW 2021; US9324476B2; US10109389B2 |
| PEEK — ko-ekstrüzyon (PEI/PEEK, PPSU/PEEK) veya harman tek katman | 112–280 | dış PEEK ≥240 (patent) | Patent (Essex, 2020) | Hayır | + PEI/PEEK 280 µm'de 2758 V; – ko-ekstrüzyon kafası gerekir | US12278026B2; US10037833B2 |
| PEEK — tüp (yuvarlak, kaydırmalı) | cidar 38–1590 | 250–260 | Ticari (hairpin'de yok) | Evet, ama 4 × 2 mm çubukta ~1,1 mm hava (hesaplama) | – PD testine uygun değil; dikdörtgen profil özel kalıp ister | Optinova PEEK tüp; Zeus PEEK ekstrüzyon; Zeus özel profil |
| PEEK — ısıyla daralan (PEEKshrink) | 76–457 (standart 127–229) | 260 | Ticari (hairpin'de yayımlanmış kullanım yok) | Evet, zor: 343–385 °C, oran ≤1,4:1; 4 × 2 mm örneğinde giriş payı 0,26 mm (hesaplama) | – erime noktasına yakın süreç, Cu oksitlenmesi; εr 23 °C'de 3,2, 200 °C'de 4,5 | Zeus PEEKshrink; Zeus V1R4 2024; Optinova 2022 |
| PEEK — düşük sıcaklık shrink | 50–300 (ID 4,5–20 mm) | — | Geliştirme | Numune talebiyle | + 150 °C'de büzülmeye başlıyor; – ≤%25 büzülme, veriler yalnızca görselde | Gunze PEEK tüp |
| PEEK — film bant (APTIV) | film 8–750 (pratik 25) | 250 üst çalışma (distribütör) | Lab | Orta (kanıtlı bağlama yolu yok) | + uzama >%150, su %0,04; – füzyon, yapışkan veya vernik gerekli | Victrex APTIV 1000; Goodfellow APTIV |
| PEEK — toz (VICOTE, elektrostatik sprey) | <100–500 | 260 (UL 746B RTI) | Ticari (hairpin'de yok) | Düşük–orta (450 °C fırın, kumlama) | – Cu oksitlenmesi ve tavlanma; dielektrik verisi yok | Victrex VICOTE 700 |
| PEEK, PPS, PPA, PA11 — enjeksiyon overmolding | ölçülmemiş (kalın) | reçineye bağlı | Busbar'da seri; hairpin bacağında yok | Evet (kesik segment) | – ince, düzgün cidar yok; sonradan şekillendirilemez | Arkema EV; e-Mobility Engineering |
| PEKK — ekstrüzyon (Kepstan 6000/7000) | 69–102 (1 mm yuvarlak tel); tercih 50–250 | — | Patent / lab | Hayır | + 330–350 °C'de işleniyor, amorf hâlde sarılıp tavlanabiliyor; – dikdörtgen tel verisi yok | US12148548B2; Arkema Kepstan |
| LM-PAEK, PEK, PEKEKK | — | — | Kanıt yok (yalnızca patent listesi) | — | Tel verisi bulunamadı | US10037833B2 |

- Kalınlık–PDIV: 25 °C'de emaye+PEEK yaklaşık 10–11 Vp/µm, emaye tek başına yaklaşık 8 Vp/µm artıyor (hesaplama). ≥1,5 kVp için ~130–150 µm toplam gerekiyor (hesaplama); emaye tek başına 60–100 µm'de 0,82–1,14 kVp verdi (US10109389B2).

- Üst kalınlık sınırı: 220 µm ekstrüzyon ve PAI 40 + PEEK 185–212 µm yapı sarım+ısıtma sonrası delinmede başarısız (US9514863B2; US9224523B2; patent verisi).

- Sıcaklık: PEEK Tg 143 °C; εr 25 °C'de 3,1, 250 °C'de 4,7 (US9224523B2). 76 µm cidarın dayanımı 240 °C'de 1443 V/mil'e düşüyor (Zeus PEEK tel, meta veri 2020); PDIV ≥180 °C'de ölçülmeli.

# Poliimid (PI)

PI üç olgun formda var: emaye (sınıf 240), FEP ile ısıyla yapıştırılan bant (IEC 60317-44) ve elektroforez; termoset PI daraltılamıyor. 800 V için en güçlü sarma adayı korona dirençli PI/FEP bant: Kapton ECRC, FN'e göre ortalama ~8 kat ömür verdi (üretici beyanı).

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI — emaye (ayrıntı Emaye bölümünde) | 60 | 240 | Seri | Zor | + εr 3,0, uzama ~%80 | Sumitomo PIW |
| PI/FEP ısıyla yapıştırılan bant, helisel %50, 1–2 kat (FN, FWN, FWR, PRN) | bant 30–64; yapı 120–300 (çift taraflı) | IEC 240 (ABD 220); UL RTI 240 el. / 200 mek. | Ticari; raylı, endüstri, rüzgâr, ESP'de seri; EV hairpin'de seri kanıt yok | Orta (elle sarma kolay; 280–350 °C yapıştırma fikstürü) | + εr 2,6–3,1, FEP–Cu soyulma ≥300 g/in; – bindirme boşlukları, büküm ve U-bükümde kalkma | Kapton FWN; Kapton FWR; Kapton PRN; DuPont bülten (2014); Kapton spesifikasyon (2012) |
| Korona dirençli PI/FEP bant (150FCRC019, ECRC, Apical CR) | bant 38; %53 bindirmede 210 (çift taraflı) | RTI 240 (100CRC); FCRC sayfasında 130 (çelişkili, UL iQ'da doğrulanmalı) | Ticari; inverter beslemeli raylı çekişte seri; ECRC EV için pazarlanıyor | Orta | + CR ömrü >100 000 h, HN 200 h (20 kV/mm; üretici beyanı, 2007); – ECRC belgeleri erişime kapalı | Kapton FCRC; Kapton ECRC 2020; CRRC 2023; P. Leo 1K063CR (2007) |
| PI + silikon PSA bant, elle helisel | bant 63–76; %50'de ~250–300 | 180 (3M 92); 220 (Leo CR) | Ticari (bobin sarma; tel standardı yok) | Yüksek (en basit) | + ısı adımı yok; – kalın yapışkan, düşük sınıf, ATF etkisi bilinmiyor | 3M 92 (2013); CMC Kapton CR bantları |
| PI film, yapışkansız sarma + vernik (Kapton HN/CRC/MT, Upilex-S, Apical) | film 7,5–127 | HN UL 220–240 el.; Upilex 290 (20 000 h, çekme) | Lab | Orta | – Upilex uzama %40, modül 9,1 GPa (büküme hassas); HN sıcak suda hidrolize uğruyor | Kapton özellikleri (2000); Kapton CRC; Kapton MT; UBE Upilex-S 2022; Apical 50AV |
| PI — spiral sarılı tüp (Kapton, Nomex/Kapton/Nomex) | 130–190 (NKN) | 220 | Ticari; hairpin için pazarlanıyor (üretici beyanı) | Orta (dikdörtgen mandrelde üretilirse) | – spiral dikiş ve oturma boşluğu; PD iddiası bağımsız doğrulanmamış | Politubes EVtubes, CWIEME 2023; Pleo tüp/kılıf 2024 |
| PI — film-cast tüp | cidar 10–254; ID ≤2,3 mm | 220 (20 000 h) | Ticari; hairpin kesitine uygun değil | Hayır | – ısıyla daralmıyor, hairpin kesitine sığmıyor | MicroLumen; Zeus PI tüp; Nordson PI |
| PI — elektroforez (anyonik veya katyonik PI e-coat) | 5–100 | Tg ≥200; >250 (Honey Kasei) | Ticari (Japonya'da busbar) | Orta (tedarikçi banyosu, 200–300 °C pişirme) | + 2,5 mm kare Cu'da kenar kaplama >%80; 220 °C × 500 h sonra >10 kV; – ince, köpürme | Toyochem PI ED; Honey Kasei; Shimizu Elecoat PI |

- Yapı aritmetiği: bindirme oranı p için katman sayısı 1/(1−p); %50'de 38 µm bant ~0,15 mm, iki kat ~0,30 mm çift taraflı yapı veriyor (hesaplama). CRRC'nin ölçtüğü yapı 0,21 mm, basit hesap 0,152 mm.

- Hidroliz: Kapton HN sıcak suda dayanım kaybediyor; ATF testinde WR veya FWR çekirdekli dereceler seçilmeli (DuPont bülten (2014)).

- Çelişki: TRUMPF "PAI+FEP"i (PI folyolu PAI) yaygın hairpin kaplamaları arasında sayıyor (TRUMPF 2021); seri EV hairpin kullanımı başka kaynakta doğrulanamadı.

# Diğer termoplastikler (PPS, PEI, PPSU, PA, LCP, TPI)

PPS, PEI, PPSU ve TPI emaye üzerine ekstrüde edildi ve patentlerde PEEK'e yakın PDIV verdi; hiçbiri hairpin'de ticari ürün değil. Aralarındaki seçim oda sıcaklığı PDIV'sine değil, ısıl sınıf, sıcak PDIV, ATF ve şekillendirme davranışına dayanmalı.

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPS — emaye üzerine ekstrüzyon | PPS 45–195; toplam 125–275 | Tm 278–285; 300 °C × 168 h testinde başarısız | Patent / lab | Hayır | + 125 µm'de 1400 Vp, 275 µm'de 2950 Vp; – UV'ye hassas, yapışkan veya yüzey işlemi gerekli | US10109389B2; US8847075B2; US9514863B2; Hi-ECOWIRE |
| PPS — film bant | — | — | Lab (patent listesi) | Orta | – Torelina film verisi doğrulanamadı | US12665103B2 |
| PPS — toz (Ryton M2000 FP) | — | ≤200 | Ticari (petrol-gaz) | Orta | – dielektrik veri yok | Ryton PPS, Interplas 2025 |
| PEI — tek katman, bağ katmanı veya ko-ekstrüzyon iç katmanı | tek 324; bağ 5–11 | Tg 215–225 | Patent / lab | Hayır | + yapışkan; ULTEM 1000 324 µm'de 1513 V, 16 kV; – Tg sınırı, sıcak ATF'de çatlama riski (tahmin) | US12278026B2; US9514863B2 |
| PEI — film bant (ULTEM 1000B) | 25–50 | Tg 217 | Lab | Yüksek (ısıyla yapıştırılabilir) | + termoplastik bağlayıcı katman adayı; – εr verilmemiş | SABIC ULTEM 1000B (2017) |
| PEI — elektroforetik biriktirme (kuaterner PEI) | 2–6 | 250 °C'de yeniden imidizasyon | Araştırma | Düşük | + ~5 µm film 50 V'a dayandı (~10 kV/mm); – hairpin veya PD testi yok | KTH/Scania, RSC Adv. 2021 |
| PPSU / PSU / PES — ekstrüzyon, ko-ekstrüzyon, bağ katmanı | 112–354 | PPSU "200 sınıfı"; Tg ≈220 | Patent / lab | Hayır | + yüksek hidroliz direnci; PPSU 354 µm'de 1764 V; – PEEK ile arayüz yapışması | US12278026B2; Hi-ECOWIRE; MFL denemeleri |
| PPSU veya TFE kopolimeri — yalnızca kenar ve omuzlara ekstrüzyon | — | RADEL R 180; ACUDEL 220 | Patent (2004, süresi dolmuş) | Hayır | + ~%75 daha az polimer | US7125604B2 |
| TPI (AURUM) — ekstrüzyon | 105 (patent) | Tg 245; "150 °C'nin çok üstü" (üretici beyanı) | Ticari (havacılık teli); hairpin'de yok | Hayır | + 105 µm'de 1460 Vp, 22,4 kV; "PEEK'ten %30–40 ince" (üretici beyanı); – az veri | Mitsui AURUM; WIRE 2024; US8847075B2 |
| TPI — toz kaplama | — | — | Lab (busbar çalışması) | Orta | – veri yok | WIRE 2024 |
| PA (PA11, PA66, PPA) — ekstrüzyon, overmolding, akışkan yatak toz | PA66 28 (patent); PA11 tek daldırmada ≤500 | PA11 Tm 186 | Ticari (EV busbar) | Yüksek (PA11 toz) | + CTI >600 V, astarsız; – sınıf 180–220 için uygun değil; PAI 25 + PA66 28 µm PDIV'de başarısız | Arkema PA11 toz; Rilsan T Blue 7444 MAC; US9224523B2 |
| PET / PEN — ekstrüzyon, film bant, spiral tüp, shrink | PET ekstr. 103; film 12–500; shrink 2,5–100 | PEN RTI 180 el. / 160 mek.; PET shrink 135 | Patent (ekstr.); ticari (film, tüp, shrink) | Yüksek | + PAI üzerine PET 103 µm 1450 Vp; ucuz prova bandı; – sınıf yetersiz | US8847075B2; Teonex Q51; Mylar; Zeus PET SLW; Nordson PET |
| LCP — overmolding veya film | — | — | Kanıt yok | Overmolding (tahmin) | – tel, film sarma veya overmolding verisi bulunamadı | — |
| Poliolefin — shrink (tek cidar veya yapışkan astarlı çift cidar) | busbar 2500–4100; çift cidar 900–1950 | 120–150 | Seri (EV busbar) | Çok kolay | + EV ürün hatları, 2500 V; – sınıf altında, astar ~85 °C'de yumuşuyor | TE VOLINSU EVSW; TE EVBB; TE EVDW; Farnell (2014); WKK (2022) |

- Eşit toplam kalınlıkta PPS ve PEEK emaye üzerinde benzer PDIV verdi: ~125 µm'de ~1,4 kVp, 195–200 µm'de 2,15–2,2 kVp (US10109389B2, patent verisi).

- PEI ve PPSU tek başına değil, PEEK altında bağ veya iç katman olarak kullanılmalı; sıcak ATF verisi yok (tahmin).

- Tasarlanmış arayüz olmadan çift ekstrüzyon katmanlar arası yapışmayı bozdu: PES 50 µm + modifiye PEEK/PPS 50 µm (US9514863B2).

# Floropolimerler (PTFE, FEP, PFA, ETFE, PVDF)

Floropolimerler en düşük εr'yi (≈2,0–2,1) sunduğu için hava boşluğu kalan shrink'te en yüksek PD payını veriyor, ama hiçbiri hairpin'de seri değil. Sınıf 220 için yalnızca PTFE, PFA ve PTFE/PFA çift cidar 260 °C'ye çıkıyor; FEP 205, PVDF 175, ETFE 150 °C'de kalıyor (Zeus 2026).

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTFE — shrink (2:1, 4:1, Sub-Lite-Wall) | SLW 25–127; 4:1'de 152–635 | 260 | Ticari | Evet (343 ± 10 °C fırın) | + oran 4:1'e kadar; – boy değişimi ±%20, 600 V/mil | Zeus shrink kılavuzu 2026 |
| PTFE — ince kaydırmalı tüp | ≥38 | 250 | Ticari | Kolay; dikdörtgende hava boşluğu | – yuvarlak tüp geniş yüzde boşluk bırakıyor | Daburn DTT500; Daburn DUT |
| PTFE — PSA bant | 50 film, 96 toplam | 204 | Ticari (ayırıcı bant) | Yüksek | – dielektrik değer verilmemiş | 3M 5480 (2022) |
| PFA, PTFE, FEP — tel ekstrüzyonu (dikdörtgen profil dahil) | ≥25 | PFA 260 | Ticari; EV hairpin'de yok | Hayır | + PFA telde "üstün PDIV", PAI'den %50 ince izolasyon (üretici beyanı, değer yok) | Zeus PEEK/PFA tel; Daikin blog 2025 |
| FEP — shrink (1,3/1,6/2:1) | 76–762 | 205 | Ticari | Kolay (216 ± 10 °C) | + düşük daraltma sıcaklığı, εr 2,1; – sınıf 220 için yetersiz, boy ±%15 | Zeus shrink kılavuzu 2026 |
| FEP — film bant ve ısıyla yapışan katman | 12,5–500 | 205 | Ticari (PI/FEP içinde seri; tek başına lab) | Orta–yüksek | + εr 2,0; 25 µm'de 260 kV/mm; – soğuk akma, 21 MPa çekme dayanımı | Chemours Teflon FEP |
| PFA — shrink | 102–508 | 260 | Ticari | Kolay (210 ± 10 °C) | + 260 °C sınıfında en düşük daraltma sıcaklığı; – oran ≤1,6:1 | Zeus shrink kılavuzu 2026 |
| Eriyik astarlı çift cidar: PTFE/FEP (Dual-Shrink), PTFE/PFA (HTDS) | toplam ≤1651 | 205 / 260 | Ticari | Evet (343 ± 10 °C) | + iç katman eriyip boşluğu dolduruyor, uçları mühürlüyor; – kalın, düzensiz cidar, oran 1,3–1,4:1 | Zeus shrink kılavuzu 2026 |
| PFA, FEP, ETFE — toz (NEOFLON) | 100–2000 | Tm 305 / 270 / 220 | Ticari (kimyasal astar) | Düşük–orta | + uzama %250–400; – elektriksel veri yok, Cu üzerinde pişirme sıcaklığı | Daikin AC-5539 (2018); NC-1539N (2018); EC-6510 (2018); NEOFLON toz |
| PFA, FEP, ETFE, PVDF — özel profil tüp (shrink olmayan) | — | ≤260 | Ticari (özel profil) | Kolay; dikdörtgen kalıp gerekli | – kalıp maliyeti, oturma boşluğu | Zeus özel profil |
| ETFE, PFA, FEP — film bant | — | — | Lab (patent listesi) | Orta | – PFA film verisi açılamadı | US12665103B2 |
| ETFE — shrink | — | 150 | Ticari | Kolay | – sınıf altında; εr 2,6 | Wiremasters AS23053/14; Fluorotherm |
| PVDF (Kynar) — shrink | 300 | 175 | Ticari | Kolay | – εr 8,4 (PD için en kötü), sınıf altında | HellermannTyton Kynar |
| FKM (Viton-E) — shrink | 1200 | 200 | Ticari (uç bağlantı, ek yeri) | Kolay | + FKM elastomer ATF'de yüksek/orta uyumlu (100 °C); – 8 kV/mm, kalın cidar | HellermannTyton Viton-E; García-Tuero 2022 |

- Boyutlandırma: 4 × 2 mm, r 0,5 mm çubukta genişletilmiş ID >4,16 mm, serbest daralmış ID <3,55 mm olmalı. Asgari oran 1,17, pratikte 1,3–1,6:1 gerekiyor (hesaplama).

- Hava boşluğu modeli 20 µm boşluk ve 327 V Paschen minimumu varsayıyor (Paschen yasası). FEP 0,254 mm cidarda PDIV alt sınırı ≈2,3 kV; PEEKshrink 23 °C'de ≈1,24 kV, 200 °C'de ≈0,97 kV (hesaplama, büyüklük sırası).

- FEP ve PTFE dış yüzeyi ıslanmıyor; empregnasyon reçinesi yalnızca yapıştırılabilir Tip C ve C-20 filmlere tutunuyor (Chemours Teflon FEP).

# Epoksi ve diğer termoset kaplamalar

Epoksi toz, hairpin kaynak uçlarında seri yöntem: ön ısıtılmış statorun kaynak uçları empregnasyondan sonra akışkan yatağa daldırılıyor (bdtronic; Gehring 2025). Belgelenen epoksi tozlarda uzama yalnızca >%5 olduğundan kaplama şekillendirme ve kaynaktan sonra yapılmalı; köşe kaplaması düz yüzeyin %30–40'ı kadar (3M 5555 (2002)).

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoksi toz — akışkan yatak daldırma (sıcak parça) | 1–5 s'de 200–2000 | 155 / 180 (UL 1446, hairpin dereceleri) | Seri (kaynak uçları) | Yüksek (ön ısıtma, küçük akışkan yatak, fırın) | + düzgün film; – köşe inceliği, pinler arası köprüleme, ön ısıtmada Cu oksitlenmesi | AkzoNobel Resicoat EV (2025); Resicoat EL (2024); bdtronic toz makinesi; Braun |
| Epoksi toz — elektrostatik sprey veya elektrostatik akışkan yatak (soğuk parça + kür) | 100–300; busbar 100–1000 | 130–180; busbar dereceleri Tg2 100–112 | Seri (busbar toz kaplamasının ~%95'i elektrostatik sprey) | Yüksek (tabanca, fırın) | + 30–85 kV/mm; – çoklu kat, pinler arasında Faraday kafesi (tahmin) | Resicoat HLG09R (2016); Resicoat HLF59R (2019); Axalta Alesta; US12119141B2; Electronic Design 2026 |
| Epoksi toz (Scotchcast 5555, 265) — sıcak daldırma veya elektrostatik | test 300–380 | 5555: UL 1446 120–180; 265: 200 (helisel bobin) | Ticari (motor; 2002, 2007) | Yüksek | + 1300 V/mil (~51 kV/mm), cut-through >340 °C; – kenar %30–40 | 3M Scotchcast 5555 (2002); 3M Scotchcast 265 (2007) |
| Dolgulu sıvı epoksi — kaynak ucu daldırma (CaCO3 %40–55, anhidrit kür) | 50–1000 | ≥155 | Patent (Hitachi, 2010) | Çok yüksek | + 5–11 kV AC; – kenar kaplama %21–39, sarkma | US8735724B2 |
| Jel kaplama, 2K döküm, ısı veya UV kürlü daldırma (kaynak uçları) | — | — | Piyasa yöntemi; ürün adı yok | Yüksek | – UV kürde gölge bölgeler (tahmin) | bdtronic stator kaplama |
| Epoksi macun — fırça veya sürme (Scotchcast 10N) | mm düzeyi | 130 | Ticari (onarım) | Çok yüksek | – 13,8 kV/mm, εr 5,3, düşük sınıf | 3M Scotchcast 10N (2016) |
| Epoksi e-coat (katodik) | 20–45 | belirtilmemiş | Ticari (batarya parçaları) | Orta (banyo, DC kaynak) | + 70–150 kV/mm; – ısıl sınıf yok, ince | Axalta AquaEC |
| Katodik ED — kaynak uçları (novolak epoksi, PAI, PI, akrilik vb.) | 5–50 | reçineye bağlı | Patent (Hitachi Astemo, 2013) | Orta | + tozdan daha iyi atış gücü; kalınlık PDIV'ye göre seçiliyor; – PDIV değeri yok | US10630129B2 |
| PAI veya PI — elektroforez düz tel | 10–100 | — | Patent (Mitsubishi Materials) | Orta (≥150–500 V DC, iki adımlı pişirme) | + 40 µm'de 3,5–6,0 kV, 100 µm'de 9,5 kV; – köşe şişmesi, arayüz oksidi | US10706992B2; US9947436B2; US12278025B2 |
| UV kürlü sıvı dielektrik ve dielektrik toz | — | — | Ticari (batarya) | Yüksek (UV lamba) | – ısıl sınıf kanıtsız | PPG RAYCRON, ENVIROCRON (2023) |
| Akrilik ve üretan konformal kaplama | — | 82 / 121 | Ticari (elektronik; el kitabı verisi 2002–04) | Çok yüksek | – sınıf yetersiz | SCS tablosu (2016) |
| Empregnasyon reçinesi (epoksi modifiye) | — | ≤220 (R) | Seri (sargı empregnasyonu) | — | Kaynak ucu ürünü değil; vernik uyumu testinde gerekli | Axalta Energy Solutions (2023); ELANTAS empregnasyon |

- Arayüz oksidi: ED PAI, 90° kenar bükmede (r = 3,25 mm) yalnızca 7–10 nm Cu oksitle A sınıfı yapışma verdi (US12278025B2, patent verisi). Toz için 160–260 °C'ye ısıtılan bakır havada oksitleniyor.

- Dielektrik dayanım kalınlığa bağlı: 70 µm'de 85 kV/mm, 0,30–0,38 mm'de ~51 kV/mm ölçüldü; test kalınlığı sabitlenmeli (Axalta Alesta; 3M 5555 (2002)).

- Hiçbir kaynakta toz veya sıvı kaplı hairpin kaynak uçları için PDIV, ısıl çevrim veya ATF verisi yok.

# Parylene, silikon, seramik ve hibrit kaplamalar

Parylene HT köşeler dahil tam konformal, εr ≈2,2 ve havada 350 °C sürekli; ancak ≤75 µm kalınlıkla tek başına 800 V için yetersiz (tahmin). Silikon kaplamalar 200 °C'ye çıkıyor ama dielektrik dayanımları düşük; seramik ve sol-jel kaplamalar araştırma düzeyinde.

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parylene HT (AF-4) — CVD, oda sıcaklığında | tercih 1–40; ≤75 | 350 sürekli / 450 kısa | Ticari hizmet; hairpin'de patent (Essex, 2016) | Yüksek (hizmet; maskeleme, A-174 astar) | + 5400 V/mil, uzama %200, su <%0,01; – ince, yavaş, pahalı | SCS parylene tablosu (2016); US10510459B2; Parylene, Wikipedia |
| Parylene F (VT-4) — CVD | tercih 1–40; ≤75 | 200 uzun süreli / 250 kısa | Ticari hizmet | Yüksek | – elektriksel veri sınırlı | HZO parylene |
| Parylene C, N, D — CVD | — | 80 / 60 / 100 | Ticari | Yüksek | – sınıf 180–220 için uygun değil | SCS servis sıcaklıkları (2022) |
| Plazma polimer — atmosferik veya düşük basınçlı plazma | <2 | — | Araştırma | Düşük | + çözücüsüz, PFAS'sız, "PD dirençli" (sayı yok); – birincil izolasyon için çok ince | Fraunhofer IFAM |
| Silikon konformal kaplama (DOWSIL 3-1953) — sprey, fırça, daldırma | — | 200 | Ticari; hairpin kanıtı yok | Çok yüksek | + esnek; – 400 V/mil (~16 kV/mm), sıcak ATF'de şişme bilinmiyor | DOWSIL 3-1953 |
| Silikon kauçuk shrink (ST-OR) | — | 200 | Ticari (EV busbar, 2024) | Muhtemelen kolay (veri yok) | + 28 kV/mm, esnek; – kalın ve yumuşak | Shin-Etsu ST-OR (2024) |
| Plazma sprey alümina (APS) | 183–217 | inorganik | Araştırma | Orta (fason termal sprey, kumlama) | – 10,5–12,9 kV/mm, εr 11–16, gözeneklilik %5–6, mikro çatlak; Cu genleşmesi Al2O3'ün ~3 katı | Junge vd., Coatings 2022 |
| Sol-jel organik-inorganik hibrit — tel kaplama cihazı | — | kür 380–425 | Araştırma | Düşük (sentez ve yüksek kür) | + ince Cu telde >200 V/µm, çatlaksız esneklik; – dikdörtgen tel verisi yok | Pfeifer vd., sol-jel |
| Seramik izolasyonlu tel (Ceramawire, Fujithermo M) | — | 20–400 (karakterizasyon aralığı) | Ticari (niş) | Hayır | – sayısal veri açık değil (2007) | Strathclyde (2007) |
| Anodizasyon (yalnızca Al iletken) | <15 (tercih <10) | >280 hedef bağlamı | Araştırma; Cu'ya uygulanamaz | Hayır | – 400–800 V için organik üst kat gerekli (tahmin) | US6261437B1 (1996); Energies 2022 |

- Parylene C en yaygın ve en ucuz tür, ama havada sürekli 80 °C ile sınırlı; yalnızca HT veya VT-4 seçilmeli (SCS (2022)).

- Kaynaklar çelişiyor: N için kısa süreli servis 80 °C (SCS) ve 95 °C (HZO); HT için εr 2,17–2,21 (SCS) ve ~2,5 (Wikipedia).

- Matriste plazma sprey alümina, en yakın yöntem olarak "Toz kaplama" sütununda gösterildi.

# Kâğıt, mika ve cam elyaf esaslı sargılar

Kâğıt, mika ve cam elyaf sargılar olgun ama gözenekli ve kalın (çift taraflı ≥0,2–0,54 mm); empregnasyonsuz 800 V'ta PD'siz olmaları beklenmiyor (tahmin). Test planında birincil iletken izolasyonu olarak değil, PD dayanımı karşılaştırıcısı ve oluk astarı veya kılıf olarak yer almalılar.

| Malzeme – yöntem | Tipik kalınlık (µm) | Sınıf / sürekli sıcaklık (°C) | Olgunluk | Bare numuneye uygulanabilirlik | Artılar / riskler | Örnek ürün / kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomex 410 bant, %50 bindirme, çift sarım (DNX) + vernik | kâğıt ≥50; kat başına ≳200 (çift taraflı) | RTI 220 | Ticari (trafo, form bobin; NEMA MW 60) | Yüksek (elle) | + ATF uyumu (üretici beyanı), vernikle uyumlu; – gözenekli, 18–34 kV/mm, sürekli gerilim ≤1,6 kV/mm önerisi | Arclin Nomex 410 (2026); Essex DNX |
| Nomex 818 (aramid + %50 mika) bant | 80–250 | 220 sınıfı aile | Ticari (YG iletken ve bobin sarma) | Yüksek | + 410'dan iyi korona dayanımı, 28–39 kV/mm; – kalın | Arclin Nomex 818 (2025) |
| Nomex/Kapton/Nomex (NKN) veya Nomex/Mylar/Nomex (NMN) spiral tüp (oluk astarı) | 130–190 | UL sistem 220 | Ticari (400/800 V için; üretici beyanı) | Orta | + "12 kV'a kadar" (üretici beyanı); – dikiş, Nomex tozu | Politubes, CWIEME 2023; Electric Motor Engineering |
| Mika bant (Samicafilm; PET veya cam destekli), alın alına 2–3 kat veya %50 bindirme | bant 90; yapı 300–540 | TI 155 (çıplak) / 180 (emayeli) | Ticari (YG makineler) | Orta (kırılgan; B-aşama için 160 °C, 2,5 MPa pres) | + en iyi PD dayanımı; – kenar bükme ≥3× genişlik, pul dökülmesi | Von Roll Samicafilm (2007); ELANTAS bantlar; Isovolta 437320 |
| Mika + korona dirençli PI hibrit bant | — | — | Patent (1996–98); film destekli mika tur bantları ticari | Orta | + Al2O3 dolgulu Kapton destek; – statör çubuğunda 7–16 kat | US5973269A |
| Cam elyaf (Daglas) sarma + reçine | — | TI 180; 220 (üretici, MW-46C) | Ticari (alan bobinleri) | Düşük (sarma makinesi gerekli) | – gözenekli, kalın, reçinesiz PD riski | IEC 60317-31; Von Roll broşür; Rea |
| Cam elyaf örgü kılıf (akrilik, silikon veya Viton kaplı) | — | 155 / 200 / 220 | Ticari (motor uç bağlantıları) | Kolay (kaydırmalı) | + NEMA Grade A ≥7 kV ortalama; – gözenekli, hacimli | Daburn D155; Daburn D200; Daburn D220 |
| Nomex örgü kılıf | — | ≤240 | Ticari | Kolay | – dielektrik veri yok | Textile Technologies |

- Kâğıt ve örgü numuneleri hem kuru hem empregne hâlde test edilmeli; aradaki fark hava boşluğunun etkisini ölçer (tahmin).

- Mika şekillendirme sınırları: kenar ≥3× genişlik, düz ≥2× kalınlık; preslemeden sonra şekillendirme önerilmiyor (Samicafilm (2007)).

- Sarma yapıları 3,5 × 2,0 mm iletkende Cu payını 0,10 mm yapıda %92,6'ya, 0,36 mm yapıda %76,8'e düşürüyor (hesaplama).

# Malzeme özellikleri

εr sıcaklıkla en çok PEEK'te artıyor (25 °C'de 3,1, 250 °C'de 4,7); en düşük εr floropolimerlerde (2,0–2,1) ve Parylene HT'de (≈2,2). Değerler veri sayfası ve patentlerden; ölçüm koşulları farklı olduğundan dielektrik dayanımlar yalnızca tarama içindir.

| Malzeme | εr (sıcaklık, frekans) | Tg / Tm (°C) | Sürekli kullanım / sınıf (°C) | Dielektrik dayanım (kalınlık) | Kopma uzaması (%) | ATF / hidroliz notu | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAI (emaye) | 4,3; 4,55 (25 °C) ve 4,59 (180 °C); 3,9 → 4,4 (25 → 250 °C, 100 Hz) | Tg 280 | 220 (IEC); 180 (Victrex; çelişkili) | 150–190 V/µm | ~45 | Su emme %4,5; tek kat PAI ATF çevriminde 15,52 → 10,82 kV (patent verisi) | SEI TR 84; Gao vd. 2023; US9224523B2; US12159731B2 |
| PI (emaye) | 3,0; 3,5 → 4,0 (25 → 250 °C, 100 Hz) | Tg 350 | 240 | 150–190 V/µm | ~80 | Su emme %3,0 | SEI TR 84; Leone 2022 |
| THEIC-PEsI (emaye) | "düşük" (sayı yok) | — | 180–200 | 130–160 V/µm | — | PEsI/PAI kompozit ATF çevriminde 15,39 → 5,53 kV (patent verisi) | Leone 2022; US12159731B2 |
| Mikro hücreli PI | 2,2 (%30 hücre); 1,7 (%50 hücre) | — | — | 10,8 kV (folyo testi); açık hücre 4,9 kV | — | — | SEI TR 88 |
| PEEK (ekstrüzyon, film, tüp) | 3,20 (23 °C, 1 kHz); 3,2 → 4,5 (23 → 200 °C, 50 Hz); 3,1 → 4,7 (25 → 250 °C, 100 Hz); 2,2–3,0 (1 MHz, 2014; çelişkili) | Tg 143 (shrink 161) / Tm 343 | 220 / 240 (tahmini RTI) / 260 (polimer); çelişkili | 16,6 kV @100 µm (film, 2000 V/s); 190 kV/mm @50 µm; 23 kV/mm @2 mm | 45 (tüp malzemesi); >150 (film) | ATF 180 °C, 2000 h (üretici beyanı); su %0,04 (%50 RH) – %0,45 (doyma) | XPI 150; Optinova (2022); APTIV 1000; Zeus RESINATE (2014) |
| PEKK (Kepstan) | ≤3,5 hedef (tercih ≤3,1), 1 kHz | — | — | — | — | — | US12148548B2 |
| PPS | — | Tm 278–285 | ≤200 (toz derecesi) | 21,4–22,5 kV (PPS 100–105 µm + PAI 30–34 µm) | — | UV'ye zayıf | US8847075B2; Hi-ECOWIRE |
| PEI (ULTEM) | — | Tg 215–225 (film 217) | — | ~252 kV/mm (film) | — | Su %1,25 (24 h daldırma), %0,48 (%50 RH) | SABIC ULTEM 1000B (2017) |
| PPSU | — | Tg ≈220 | "200 sınıfı" (patent) | 12,6 kV (354 µm, shotbox) | — | "Yüksek hidroliz direnci" | Hi-ECOWIRE; US12278026B2 |
| TPI (AURUM) | — | Tg 245 | ">150" (üretici beyanı) | 22,4 kV (TPI 105 µm + PAI/PI 30 µm) | — | — | Mitsui AURUM; US8847075B2 |
| PA11 | — | Tm 186 | — | CTI >600 V | — | — | Arkema PA11 toz |
| PEN (Teonex Q51) | 3,0 (60 Hz) | Tm 269 | RTI 180 el. / 160 mek. | 250 kV/mm | 90 | Su %0,3 | Teonex Q51 |
| PET (Mylar, shrink) | 3,0 (1 MHz) | Tm 245 (shrink) | 135 (shrink) | >600 kV/mm @6 µm; ~80 kV/mm @350 µm | — | — | Mylar; Nordson PET; Professional Plastics (2008) |
| Kapton HN | 3,4 (1 kHz, 25–50 µm) | Tg 360–410 (ikinci derece geçiş); erimez | UL 220–240 el. / 200–220 mek. | 303 kV/mm @25 µm (tipik); min. 236 | 72 | Sıcak suda bozunma; nem ≤%4,0 (24 h daldırma) | Kapton özellikleri (2000); Kapton spesifikasyon (2012) |
| Kapton FN / FWN / FWR (PI/FEP) | 2,6–3,1 | FEP Tm 260–280 | RTI 240 el. / 200 mek. | 142–272 kV/mm | 55–92 | FWR: geliştirilmiş hidroliz direnci | Kapton FWN; Kapton FWR; Kapton FN (2006) |
| Kapton 100CRC / 150FCRC019 | 3,4 | — | RTI 240/200 (CRC); 130 (FCRC sayfası; çelişkili) | 256 kV/mm (25,4 µm); 173 kV/mm (38,1 µm) | 65 / 79 | — | Kapton CRC; Kapton FCRC |
| Kapton MT | 4,2 | — | RTI 240 / 200 | 217 kV/mm @25,4 µm | 80–100 | — | Kapton MT |
| Upilex-S | 3,5 (25 °C), 3,3 (200 °C), 1 kHz | — | 290 (20 000 h, çekme) | ~272 kV/mm (25 µm; 25 ve 200 °C) | 40 | Su %1,4 (24 h) | UBE Upilex-S 2022 |
| Apical 50AV | 3,0 (1 kHz) | — | — | ~374 kV/mm @12,7 µm | 100–104 | Su %2,7 | Apical 50AV |
| FEP | 2,0 (100 Hz–1 MHz); 1,93–2,02 (−40…225 °C) | Tm 260–280 | 205 | 260 kV/mm @25 µm; 70 kV/mm @0,5 mm | 300 | Kimyasal olarak inert | Chemours Teflon FEP |
| PTFE | 2,0–2,1 | Tm 327 | 260 | ~23,6 kV/mm (shrink); diğer kaynaklarda 18–170 kV/mm (çelişkili) | 100–400 | — | Zeus shrink kılavuzu 2026; Fluorotherm; UBE 2022 |
| PFA | 2,05–2,1 | Tm 305 | 260 | ~79 kV/mm (shrink) | 250–350 (toz) | — | Zeus shrink kılavuzu 2026; Daikin AC-5539 (2018) |
| ETFE | 2,6 (1 MHz) | Tm 275 (Fluorotherm) / 220 (Daikin toz); çelişkili | 149–150 | 25–79 kV/mm (kütle) | 400 (toz) | — | Fluorotherm; Daikin EC-6510 (2018) |
| PVDF | 8,4 (1 MHz) | Tm 177 | 175 | 30 kV/mm (shrink); 13 kV/mm (kütle) | — | — | HellermannTyton Kynar; Professional Plastics (2008) |
| FKM (Viton-E shrink) | — | — | 200 | 8 kV/mm (1,2 mm cidar) | ≥500 | FKM elastomer ATF'de yüksek/orta uyum (100 °C) | HellermannTyton Viton-E; García-Tuero 2022 |
| Epoksi toz | 4,0 (100 Hz–1 MHz) | Tg2 100–112 (busbar dereceleri) | 155–180 (hairpin); 130 (busbar) | 30–45 kV/mm; 85 kV/mm @70 µm; ~51 kV/mm @0,30–0,38 mm | >5 | "Hairpin akışkanlarına dayanım" (üretici beyanı) | Resicoat HLF59R (2019); AkzoNobel EV (2025); Axalta Alesta |
| Epoksi macun (Scotchcast 10N) | 5,3 | — | 130 | 13,8 kV/mm @3,175 mm | 15 | Yağ ve yakıt dayanımı (üretici beyanı) | 3M Scotchcast 10N (2016) |
| Silikon | 3,1–4,2 (60 Hz; el kitabı 2002–04) | — | 200 (ürün); 260 (genel) | ~16 kV/mm (kaplama); 28 kV/mm (shrink) | — | Silikon elastomer ATF'de yüksek/orta uyum | SCS tablosu (2016); DOWSIL 3-1953; García-Tuero 2022 |
| Parylene HT | 2,21 / 2,20 / 2,17 (60 Hz / 1 kHz / 1 MHz); ~2,5 (çelişkili) | Tm >500 | 350 | 5400 V/mil (~213 kV/mm) | 200 | Su <%0,01 (24 h) | SCS tablosu (2016); Parylene, Wikipedia |
| Parylene C | 3,15 / 3,10 / 2,95 (60 Hz / 1 kHz / 1 MHz) | Tm 290 | 80 | 5600 V/mil | 200 | Su <%0,1 | SCS tablosu (2016); SCS (2022) |
| Nomex 410 | 1,6 (0,05 mm) – 3,7 (0,76 mm), 60 Hz | — | RTI 220 | 18–34 kV/mm | 10–23 (MD) | ATF uyumu (üretici beyanı) | Arclin Nomex 410 (2026) |
| Nomex 818 | 23–250 °C arasında "esasen değişmez" | — | 220 (aile) | 28,1–39,3 kV/mm | — | — | Arclin Nomex 818 (2025) |
| Mika bant (Samicafilm) | — | — | TI 155 / 180 | 3,5–7,0 kV (düz tel, asgari; 300–540 µm yapı) | — | — | Samicafilm (2007) |
| APS alümina | 15,6–10,8 (50 Hz) | — | inorganik | 10,5–12,9 kV/mm @183–217 µm | — | — | Junge vd., Coatings 2022 |
| PI e-coat (Toyochem) | — | Tg ≥200 | — | >10 kV (220 °C × 500 h sonrası) | — | — | Toyochem PI ED |

# Yöntemlerin numune hazırlamaya etkisi

Kesik çıplak iletkene laboratuvarda sarma, tüp/shrink, toz, sıvı, elektroforez ve parylene uygulanabiliyor; emaye ve ekstrüzyon yalnızca sürekli hatta mümkün. Köşe kaplaması en iyi elektroforez ve parylene'de, en kötü toz ve sıvı daldırmada (artience/Toyochem; 3M 5555 (2002)).

| Yöntem | Kesik çıplak iletkene lab'da uygulanabilir mi? | Köşe / kenar kaplaması | Hava boşluğu / PD riski | Kalınlık kontrolü | Ekipman veya dış hizmet | Şekillendirmeye göre sıra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emaye, endüstriyel hat | Hayır; hazır tel alınmalı | Köşe inceliyor (20 µm hedefte 12–13 µm) | Düşük (yapışık film) | İyi (2–5 µm/paso) | Emaye hattı veya tel üreticisi | Önce (tel şekillendiriliyor) |
| Emaye, lab daldırma veya silme kalıbı | Kısmen (yayımlanmış protokol yok) | Kenarda ince, ortada kalın | Kabarcık, eksik kür | Zayıf | Çeker ocak (NMP), fırın, özel kalıp | Önce |
| Ekstrüzyon | Hayır (sürekli hat); bobin hâlinde fason | İyi; kenar/yüz kalınlık oranı kalıpla 1,01–5 ayarlanabilir | Düşük; yapışma zayıfsa delaminasyon | İyi (eş merkezlilik 1,1–1,5) | Rosendahl RA-I, MFL test hattı, Zeus özel üretim | Önce |
| Enjeksiyon overmolding | Evet | Kalıba bağlı | Yapışma boşluğu (busbar'da belgelendi, EP4345850A1) | Kalın cidar | Enjeksiyon kalıbı | Sonra (şekillendirilemez) |
| Film bant sarma + ısıyla yapıştırma | Evet (elle, 6–12 mm bant) | Köşede gerilme, bindirme basamağı | Orta–yüksek (bindirme boşlukları) | Orta (bant kalınlığı × kat sayısı) | 280–350 °C fikstür veya fırın | Önce (sonra pratik değil) |
| PSA bant | Evet | Orta | Yapışkan katman ve basamak boşlukları | Orta | Yok | Önce |
| Kâğıt, mika, cam sarma | Evet (elle); cam için sarma makinesi | Kalın; mika kırılgan | Yüksek (gözenek); empregnasyon şart | Orta | Vernik veya VPI; mika için sıcak pres | Önce |
| Kaydırmalı tüp (yuvarlak) | Evet | Yalnızca köşelere oturuyor | Çok yüksek (4 × 2 mm'de ~1,1 mm; hesaplama) | Cidar iyi, oturma kötü | Yok | Önce veya yalnızca düz bacak |
| Isıyla daralan tüp | Evet | Köşe ince (önce temas), yüz kalın (tahmin) | Oran asgari değerin altındaysa yüzde boşluk | Orta (boy ±%15–20) | Fırın (FEP 216 °C; PEEK 343–385 °C) | Önce (bükmede kırışma) veya sonra (yalnızca düz bölüm) |
| Spiral sarılı NKN/Kapton tüp | Evet (dikdörtgen mandrelde üretilmişse) | İyi (ön şekilli) | Dikiş ve oturma boşluğu | İyi | Tedarikçi | Oluğa astar olarak takılıyor |
| Epoksi toz | Evet (yüksek) | Kenar, düz yüzeyin %30–40'ı | Düşük; köşe inceliği | Zayıf (200–2000 µm, daldırma süresine bağlı) | Ön ısıtma fırını, küçük akışkan yatak veya tabanca, kür fırını | Sonra (>%5 uzama) |
| Sıvı daldırma, fırça | Evet (çok yüksek) | Kenar %21–39 | Sarkma, boşluk | Zayıf | Basit | Sonra |
| Elektroforez | Orta (tedarikçi banyosu) | En iyi (>%80; köşe ≥ yüz) | Düşük; kabarcık, köpürme | İyi (5–100 µm; gerilim ve süre ile) | 150–500 V DC kaynak, banyo, 200–300 °C fırın | Sonra; kontrollü arayüzle önce olası |
| Termoplastik toz (PEEK, PFA, PA11) | PA11 yüksek; PEEK ve PFA düşük | Bilinmiyor | — | Orta | Kumlama, ≤450 °C fırın, onaylı kaplamacı | Sonra; floropolimerde önce olası (tahmin) |
| Parylene CVD | Evet (hizmet) | Tam konformal | En düşük | Çok iyi (oda sıcaklığı) | Kaplama hizmeti, maskeleme, A-174 astar | Sonra (Essex rotası); %200 uzama önceye de izin verebilir |
| APS alümina, sol-jel | Fason veya laboratuvar sentezi | APS'de görüş hattı (tahmin) | Gözenek, mikro çatlak | Orta | Termal sprey atölyesi; 380–425 °C kür | Sonra (kırılgan) |

- Yuvarlak tüp dikdörtgen çubukta hava bırakıyor: 4,2 mm ID tüp, 4 × 2 mm çubuğun geniş yüzlerinin ortasında ~1,1 mm boşluk bırakıyor (hesaplama). Bu numune PD testinde kullanılmamalı.

- Shrink boyutlandırma kuralı (a × b çubuk, köşe yarıçapı r): D_c = √((a−2r)² + (b−2r)²) + 2r ve P = 2(a+b) − (8−2π)r. Genişletilmiş ID_min > D_c, serbest daralmış ID_max < P/π, asgari oran R_min = π·D_c/P (hesaplama).

- Ön şekilli dikdörtgen shrink tüp kırışma ve boşluğu önlüyor; tüp bükmeden önce takılıp koruyucu bükme aparatı kullanılıyor (EP1154543B1 (2000)). PET tüp kare mandrelde şekillendirilip ısıl sabitlenebiliyor (Nordson PET).

- PEEKshrink erime noktasına (343 °C) çok yakın daraltılıyor; Zeus ısı tabancası yerine fırın öneriyor ve sıcaklığa ulaştıktan sonra 10 dk tutuyor (Zeus 2026).

- Eşit toplam kalınlıkta karşılaştırın: PDIV kalınlıkla ~8–11 Vp/µm artıyor, Cu payı 40 µm'de %94,0'dan 200 µm'de %74,8'e iniyor (hesaplama).

- PDIV'yi en yüksek sıcaklıkta ölçün: PEEK εr 3,1 → 4,7, PAI 3,9 → 4,4 (25 → 250 °C). PI-FEP numunede PDIV oda sıcaklığından 180 °C'ye ~0,2 kV düştü (Gao vd. 2023).

- Uçlar ve yüzey: kesik uçların çapağını alıp radyus verin; tüp ucu bakır-polimer-hava üçlü noktası olduğundan elektrotları uçlardan uzak tutun, tüpü %15–25 uzun kesin (tahmin). Ön ısıtma ve pişirme bakırda oksit büyütüyor; ED PAI'de en iyi bükme yapışması 7–10 nm oksitte (US12278025B2).

# Test planı önerileri

Kampanya üç öncelik grubuyla kurulmalı ve tüm adaylar ~100, ~150 ve ~200 µm toplam kalınlıkta, ≥180 °C'de PDIV ile karşılaştırılmalı. Her test şekillendirme ve ATF yaşlandırmasından önce ve sonra tekrarlanmalı; kaplamalar en çok bu adımlarda ayrışıyor (tahmin).

## Öncelik grupları

| Grup | Kombinasyonlar | Amaç | Tedarik / uygulama yolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup A — ticari referans teller | PEsI+PAI emaye (sınıf 200); PAI tek kat (220); korona dirençli PAI; PI emaye (240); ekstrüde PEEK tek katman (~150 ve ~200 µm); emaye + PEEK (~30 µm PAI + ~120 µm PEEK; ~200 µm); PI/FEP sarılı tel (120FN616 veya 150FN019 referans, 150FCRC019 korona dirençli) | Seri yapıların taban çizgisi; PDIV, şekillendirme ve ATF referansı | Bobin hâlinde, aynı bakır kesitiyle: Essex Furukawa HVWW, hpw, Bekaert Ampact, Jiateng, Zeus PEEK tel, Sumitomo |
| Grup B — çıplak iletkende laboratuvar | PI/FEP ve korona dirençli PI/FEP bant (elle, %50 bindirme, 1–2 kat, ısıyla yapıştırma); PEEKshrink; FEP ve PFA shrink; HTDS PTFE/PFA eriyik astarlı shrink (boşluksuz referans); epoksi toz (akışkan yatak); Parylene HT; PI e-coat; NKN spiral tüp | Yöntem etkisini aynı iletkende ölçmek | Ekip içi (sarma, fırın, akışkan yatak); parylene ve e-coat için hizmet sağlayıcı; Kapton FCRC (Kasım 2025'ten beri Qnity markası), Zeus shrink, Resicoat EV |
| Grup C — keşif | Mikro hücreli PI; PEKK, TPI, PPS ve PEI/PEEK ko-ekstrüzyonu; VICOTE PEEK ve PFA tozu; Gunze düşük sıcaklık PEEK shrink; PEEK film bant; sol-jel, APS alümina, plazma polimer; Nomex 818 ve mika bant (PD dayanımı karşılaştırıcısı) | Yeni malzemelerin potansiyelini görmek | Tedarikçi numunesi; deneme hattı (MFL); Ar-Ge ortağı (Materia Nova, Hi-ECOWIRE); reçine üreticisi desteği (Victrex e-kitap 2024, Arkema Kepstan) |

## Test tablosu

IEC 60317-0-2 madde yapısı (Test 4–23) tüm adaylar için test iskeleti olabilir, ama PD testi içermiyor (IEC 60317-0-2). Dikdörtgen tel için aşınma (IEC 60851-3 Test 11) ve kesme-geçme (IEC 60851-6 Test 10) testi de yok; patentler JIS C 3216-6 kullanıyor. Emaye dışı kaplamalarda IEC 60851 yöntemleri benzetimle uygulanmalı ve sınır değerler anlaşmayla belirlenmeli.

| Test | Standart | Numune geometrisi | Koşullar | Kabul veya referans değer | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDIV, AC, tel çifti (T/T) | IEC 60270:2025; IEC 60034-18-41 | İki iletken, geniş yüzler 150 mm temasta; ayrıca kenar teması; sabit kelepçe kuvveti (ör. 7,8 N) | 50 Hz; 10–50 V/s rampa; sabit PD eşiği (5, 10 veya 50 pC); 25, 180 ve gerekirse 220 °C; sabit RH | 1,3–2,3 kVpp (hesaplama); patent: 25 °C'de ≥1 kVp, 250 °C'de ≥%50 | US9224523B2; Wakimoto vd. 2016; Part III |
| RPDIV, tekrarlı darbe | IEC TS 61934:2024 | Tel çifti; 300 mm oluk içi hairpin | PWM, 70–120 ns yükselme; 20–180 °C | Sıcaklık etkisi yükselme süresi etkisinden büyük; yayılım RT'de ~200 V, 80–180 °C'de >400 V | He vd. 2025 |
| PDIV, P/G | IEC 60034-18-41 | İletken + metal plaka veya oluk maketi; astarlı ve astarsız | İlk satırla aynı | 2,2–2,8 kVpp (hesaplama) | Part III |
| Delinme gerilimi | IEC 60851-5 Test 13, madde 4.7 (2019 CSV veya 2026 Ed. 5.0 belirtilmeli) | Metal folyo sarılı veya metal bilye içinde; düz ve bükülmüş bölge | 50 Hz, 500 V/s, 5 mA; 25 ve 250 °C | 250 °C'de ≥%50 korunum (patent verisi); >10 kV hedef | US9224523B2; IEC 60851-5:2026 |
| Şekillendirme zinciri | IEC 60851-3:2023 Test 6 ve 8; JIS C 3216-3; NEMA MW 1000-2012 | 300 mm düz; 5 µm çizik; 180° bükme 1,0 mm göbek; 90° bükme 4,0 mm; gerçek taç yarıçapı | %1–30 ön uzama; düz ve kenar bükme; 100 N burulma; ardından delinme ve PDIV | Çatlak yok; burulma ≥30 tur (A) veya 10–<30 (B); düz numuneye göre PDIV ve delinme korunumu | US11232885B2; US9324476B2 |
| Isıl şok | IEC 60851-6 Test 9 | Gerilmiş veya bükülmüş numune | ≥240 °C; PI/FEP için 240 °C × 2 h × 10 çevrim | Çatlak yok; delinme ≥2,5 kV (CRRC gereksinimi) | He vd. 2025; CRRC 2023 |
| Isıl dayanıklılık (TI) | IEC 60172:2020; IEC 60216-1 | IEC 60172 madde 5.1.2 dikdörtgen tel numunesi | En az 3 sıcaklık (ör. 220/240/260 °C); 20 000 h'e ekstrapolasyon; her adımda PDIV ve kalınlık | TI ≥220 °C | IEC 60172:2020; Part III |
| ATF + su | IEC 60851-4 Test 20; ASTM D1676-03 | 300 mm düz; kapalı paslanmaz çelik kap | 150 °C, 500 h, %0,5 su; 150 °C, 1000 h, %0,2 su; PEEK sınıfı için 180–200 °C | 1,0 mm göbekte 180° bükme sonrası çatlak yok; 1 kHz εr değişmez; PDIV ve delinme korunumu | US11232885B2; US12100532B2 |
| Gerilim dayanımı (V–t), PD altında | IEC 60034-18-42 (yalnızca PD'ye izin verilirse); IEC 61858 | Düz, bükülmüş ve ATF yaşlandırılmış numune | Ör. 155 °C, 20 kHz kare dalga, 3 kV; veya 10 kHz sinüs | Karşılaştırmalı; korona dirençli emayede %10 uzama ömrü <%20'ye indirdi | US12159731B2; SEI TR 88; EMCA 2017 |
| Elektro-ısıl yaşlandırma (formette) | IEC 60034-18-41 ve IEC 60034-18-21 alt çevrimleri | 300 mm oluk içi hairpin; ≥5 numune | PWM 1 kHz; 675–975 V; 20–210 °C; ≥250 h; titreşim ve fırın birlikte | Bozulma oranı (referans %20,5–29,5); RPDIV tek başına yaşlanma göstergesi değil | He vd. 2025; Zhou vd. 2024 |
| Soyma ve kaynak bölgesi | Standart yok | Soyulmuş uç; kaynaklı formette | Lazer soyma (CO2, CO2 + NIR, UV, fs); lazer kaynak | Kalıntı <1 µm ve <9 RFU (üretici beyanı); soyulma dayanımı 315 N (çıplak Cu referansı) | Novanta; ASSEMBLY 2025; TRUMPF |
| Nem ve basınç | IEC 60034-18-41 AMD1 | Tel çifti | %20 ve %90 RH; düşük basınç (PDIV minimumu 50–70 mbar) | Raporlanmalı; gerekirse ek EF | Wakimoto vd. 2016; Elorza Azpiazu vd. 2023 |
| Kesit, kalınlık ve kristallik | IEC 60851-2 Test 4 | Düz, köşe ve bükülmüş bölge kesiti | Mikroskop; PEEK için DSC ile kristallik | Köşe-yüz farkı ≤%20 (patent verisi); PEEK kristalliği ≥%50 (patent örneği) | US9330817B2; US9514863B2 |

## Numune geometrisi

- Tüm yöntemlerde aynı çıplak iletken kullanılmalı ve köşe yarıçapı raporlanmalı; patentler PD'yi bastırmak için r ≤0,6 mm (tercih 0,2–0,4 mm) kullanıyor (US10109389B2). Köşe yarıçapı T/T PDIV'yi ve saçılımını değiştiriyor (Naderiallaf vd. 2024).

- Düz numune 300 mm (bükme, ATF) olmalı; PDIV çifti 150 mm temas ve tanımlı kelepçe kuvvetiyle hazırlanmalı (US9224523B2; Wakimoto vd. 2016).

- T/T için geniş yüz (flatwise) ve kenar (edgewise) temaslı iki çift tipi, P/G için iletken-plaka veya oluk maketi kullanılmalı (tahmin).

- Formette olarak 300 mm oluk içi hairpin kullanılmalı; U-büküm tacı, burulma bölgesi ve kaynak ucu ayrı test edilmeli (He vd. 2025).

- Her koşulda ≥5 numune; numune başına 3 ölçüm, 60 s arayla, sıcaklıkta 10 dk bekletmeden sonra (Part III; Elorza Azpiazu vd. 2023).

- Sarma ve tüp numuneleri düz uygulanıp sonra şekillendirilmeli; "kılıf → bükme" ve "bükme → düz bölüme kılıf" çiftleri birlikte test edilmeli (tahmin).

## Açık sorular ve veri boşlukları

- 800 V için yayımlanmış OEM PDIV hedefi bulunamadı; gerçek evirici-motor bağlantısında OF ölçülmeli.

- Aynı kalınlık ve sıcaklıkta emaye ile ekstrüde PEEK'in bağımsız, hakemli PDIV karşılaştırması bulunamadı.

- Su içeriği belirtilmiş ATF yaşlandırması sonrası PDIV veya delinme için hakemli veri bulunamadı; yalnızca patent ve üretici beyanı var.

- Hairpin için ısıl şok (ör. −40/+180 °C) ve nemli ısı (85 °C / %85 RH) profili bulunamadı; OEM tanımlı değerler kullanılmalı.

- Bant ve shrink'in U-büküm, burulma ve oluğa yerleştirme sonrası davranışı ile köşe inceliği ölçülmemiş.

- Kaynak ısı etkisi bölgesinde izolasyon hasarı ve kaynak sonrası PDIV verisi yok.

- Isıl sınıf çelişkileri çözülmeli: PAI 180 veya 220 °C; PEEK 220, 240 veya 260 °C; Kapton FCRC RTI 130 veya 240 °C.

- PD eşiği (5, 10 veya 50 pC), rampa, dalga şekli ve RH sabitlenmeli; IEC 60034-18-41 Ed. 2 durumu ile Tablo 4, B.2 ve B.6 değerleri doğrulanmalı (IEC webstore).

- Hairpin üzerinde PD yöntemlerinin (iki iletken, çelik bilye banyosu, tuz banyosu) PAI, PPS ve PEEK karşılaştırması sayısal olarak açık erişimde değil (Kilper vd. 2020).

# Kaynaklar

Raporda atıf yapılan 210 kaynak konuya göre gruplandı; tümüne 10 Ekim 2026'da erişildi.

## Standartlar ve yönetmelik

- IEC 60034-18-41:2014 önizleme (iTeh) (cdn.standards.iteh.ai)

- IEC 60034-18-41 AMD1:2019 önizleme (iTeh) (cdn.standards.iteh.ai)

- IEC 60034-18-41 birleştirilmiş sürüm, IEC webstore (webstore.iec.ch)

- IEC 60034-18-42 Ed. 1.1 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC TS 61934:2024, IEC webstore (webstore.iec.ch)

- IEC 60270 Ed. 4.0 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60317-0-2 Ed. 4.0 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60317-28, PEsI sınıf 180 (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60317-82:2020, PEsI sınıf 200 (AFNOR) (boutique.afnor.org)

- IEC 60317-29 (1990), PEsI + PAI sınıf 200 (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60317-58, PAI sınıf 220 önizleme (VDE) (assets.vde-verlag.de)

- IEC 60317-47, PI sınıf 240 (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60317-80, polivinil asetal (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60317-44, PI bant sarılı tel (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60317-31:2015, cam elyaf sarılı tel (IEC webstore) (webstore.iec.ch)

- IEC 60851-2 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60851-3:2023 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60851-4 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60851-5 Ed. 4.2 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60851-5:2026 kaydı (technickenormy) (technickenormy.cz)

- IEC 60851-6 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60172:2020 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- IEC 60216-1 önizleme (VDE) (vde-verlag.de)

- AB Tüzüğü 2018/588, NMP kısıtlaması (EUR-Lex) (eur-lex.europa.eu)

## PD, PDIV ve hairpin test literatürü

- Lusuardi vd., MEA'da PD Part III, IEEE Access 2021 (Zenodo) (zenodo.org)

- Zhou vd., hairpin yalıtım yeterliliği, Energies 2024 (mdpi-res.com)

- He, Tenbohlen, Beltle, hairpin elektro-ısıl yaşlanma, Energies 2025 (d-nb.info)

- Elorza Azpiazu vd., PDIV modelleri, Appl. Sci. 2023 (mdpi-res.com)

- Wakimoto vd., nemde dikdörtgen tel PDIV, IEEE TDEI 2016 (nagoya.repo.nii.ac.jp)

- Gao vd., hairpin PDIV tahmini, IEEE TDEI 2023 (cris.unibo.it)

- Naderiallaf vd., köşe yarıçapı ve PDIV, IEEE TDEI 2024 (özet) (unnc.globalimpact.cn)

- Mancinelli vd., hairpin motor yeterliliği, IEEE TIA 2017 (özet) (cris.unibo.it)

- Kilper vd., hairpin PD test yöntemleri, EDPC 2020 (özet) (cris.fau.de)

- Taylor vd., emayeli hairpin'de deşarj, 2014 (özet) (researchprofiles.kettering.edu)

- Gerilmiş korona dirençli tel, EMCA 2017 (özet) (opaj.napstic.cn)

- ATF'de 2000 h daldırma, Insulating Materials 2024 (castjournals.cast.org.cn)

- García-Tuero vd., ATF ve elastomer uyumu, Appl. Sci. 2022 (mdpi-res.com)

- Paschen yasası (Wikipedia) (en.wikipedia.org)

## Emaye kaplamalar

- Leone, NMP'siz tel emayeleri, doktora tezi 2022 (pubblicazioni.unicam.it)

- SEI Technical Review 84 (2017), mıknatıs teli geçmişi (global-sei.com)

- SEI Technical Review 88 (2019), inverter motoru için dikdörtgen tel (global-sei.com)

- SEI Technical Review 90 (2020), EV sürüş motoru telleri (global-sei.com)

- SEI Technical Review 90 (2020), tel analiz teknikleri (global-sei.com)

- Axalta Voltatex 8536 (axalta.com)

- Axalta, tel emayeleri genel bakış (axalta.com)

- ELANTAS PI tel emayeleri (elantas.com)

- ELANTAS Tongling PAI emayeleri (elantas.com)

- Essex GP/MR-200 dikdörtgen tel (Electro-Wind) (electro-wind.com)

- Sumitomo ve Essex PEEK kaplı tel (Magnetics Magazine) (magneticsmag.com)

- Bekaert, emaye ve PEEK karşılaştırması (2023) (linkedin.com)

## Ekstrüzyon ve termoplastik teller

- Essex Furukawa HVWW basın bülteni (2021) (kyodonewsprwire.jp)

- hpw Metallwerk PEEK teli basın bülteni (2023) (webdisclosure.com)

- Bekaert Ampact sunumu (wire 2024) (bekaert.com)

- Syensqo KetaSpire KT-857 (CompositesWorld 2023) (compositesworld.com)

- Mavel ve Syensqo (Magnetics Magazine 2025) (magneticsmag.com)

- Mavel motor malzemeleri (e-Mobility Engineering) (emobility-engineering.com)

- Victrex e-motor çözümleri (victrex.com)

- Victrex XPI e-kitap (2024) (cdn.victrex.com)

- Victrex XPI 150 veri sayfası (victrex.com)

- Jiateng PEEK düz tel (ifeng 2025) (tech.ifeng.com)

- Zeus PEEK ve PFA tel (zeusinc.com)

- Zeus PEEK tel veri sayfası V2R5 (zeusinc.com)

- Zeus RESINATE No. 3, PEEK tel (2014) (zeusinc.com)

- Arkema Kepstan PEKK tel kaplamaları (hpp.arkema.com)

- Arkema EV uygulamaları (hpp.arkema.com)

- Rosendahl Nextrom RA-I hairpin hattı (WIRE 2023) (umformtechnik.net)

- MFL PEEK ekstrüzyon hatları (Expometals 2024) (ssr.expometals.net)

- MFL/Frigeco PEEK ve PPSU teli (Wire & Cable India 2024) (wirecable.in)

- Hi-ECOWIRE polimer ekstrüzyonu teknik sayfası (vb.nweurope.eu)

- Mitsui AURUM TPI (us.mitsuichemicals.com)

- TPI kaplı mıknatıs telleri (WIRE 2024) (umformtechnik.net)

- Daikin NEOFLON PFA mıknatıs teli (blog 2025) (daikinchem.de)

## Film, bant, kâğıt, mika ve cam elyaf

- Kapton FCRC (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton FWN (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton FWR (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton PRN (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton CRC (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton MT (Qnity) (qnityelectronics.com)

- Kapton ECRC duyurusu (2020) (qnityelectronics.com)

- Qnity Electronics (Wikipedia) (en.wikipedia.org)

- Kapton genel spesifikasyonlar (2012) (ca.electro-wind.com)

- Kapton motor ve mıknatıs teli bülteni (2014) (ca.electro-wind.com)

- Kapton özellikler özeti (2000) (electro-wind.com)

- Kapton FN veri sayfası (2006) (cshyde.com)

- P. Leo 1K063CR Kapton CR bant (2007) (pleo.com)

- CRRC, korona dirençli PI film ve tel (2023) (castjournals.cast.org.cn)

- CMC kısmi deşarja dayanıklı bantlar (cmc.de)

- 3M 92 PI bant (2013) (ca.electro-wind.com)

- Apical 50AV veri sayfası (polymerfilms.com)

- UBE Upilex-S kataloğu (2022) (ube.com)

- Victrex APTIV 1000 film (victrex.com)

- Goodfellow APTIV 1000 (goodfellow.com)

- Teonex Q51 PEN film (mueller-ahlhorn.com)

- Mylar elektriksel özellikler (converting-tasm.pl)

- SABIC ULTEM 1000B film (2017) (polymerfilms.com)

- Chemours Teflon FEP film (polymerfilms.com)

- 3M 5480 PTFE bant (2022) (multimedia.3m.com)

- WTM PI/FEP sarma hatları (ssr.expometals.net)

- Arclin Nomex 410 (2026) (arclin.com)

- Arclin Nomex 818 (2025) (arclin.com)

- Essex DNX Nomex sarılı tel (Electro-Wind) (electro-wind.com)

- Politubes EVtubes (CWIEME Berlin 2023) (berlin.cwiemeevents.com)

- 800 V hairpin oluk astarı (Electric Motor Engineering) (electricmotorengineering.com)

- Von Roll Samicafilm bant sarılı tel (2007) (hallaweb.jlab.org)

- ELANTAS yalıtım bantları (elantas.com)

- Isovolta 437320 mika bant (electro-wind.com)

- Von Roll motor onarım yalıtım broşürü (media.eis-inc.com)

- Rea veri sayfaları (reawire.com)

## Tüp ve ısıyla daralan kılıflar

- Zeus PEEKshrink (zeusinc.com)

- Zeus PEEKshrink veri sayfası V1R4 (2024) (zeusinc.com)

- Zeus shrink karşılaştırma ve daraltma kılavuzu V1R7 (2026) (zeusinc.com)

- Zeus PEEK ekstrüzyon tüpleri V2R2 (2024) (zeusinc.com)

- Zeus özel profiller (zeusinc.com)

- Zeus PI tüp V2R9 (zeusinc.com)

- Zeus PET Sub-Lite-Wall shrink (2026) (zeusinc.com)

- Gunze PEEK ısıyla daralan tüp (gunze.co.jp)

- Optinova PEEK tüp (optinova.com)

- Optinova PEEK tüp veri sayfası (2022) (optinova.com)

- MicroLumen PI tüp (microlumen.com)

- Nordson PI tüp (interventional-solutions.nordsonmedical.com)

- Nordson PET shrink (interventional-solutions.nordsonmedical.com)

- Pleo tüp ve kılıf (2024) (pleo.com)

- Fluorotherm floropolimer karşılaştırması (fluorotherm.com)

- Professional Plastics, plastiklerin elektriksel özellikleri (2008) (professionalplastics.com)

- Wiremasters AS23053/14 ETFE shrink (wiremasters.com)

- Daburn DTT500 ince PTFE tüp (daburn.com)

- Daburn DUT ultra ince PTFE tüp (daburn.com)

- Daburn D155 akrilik kaplı cam kılıf (daburn.com)

- Daburn D200 silikon kaplı cam kılıf (daburn.com)

- Daburn D220 Viton kaplı cam kılıf (daburn.com)

- HellermannTyton Kynar shrink (hellermanntyton.com)

- HellermannTyton Viton-E shrink (hellermanntyton.com)

- TE VOLINSU EVBB busbar tüpü (te.com)

- TE VOLINSU EVSW tek cidar (te.com)

- TE VOLINSU EVDW çift cidar (te.com)

- Farnell yapışkan astarlı çift cidar (2014) (farnell.com)

- WKK busbar yalıtım tüpü (2022) (wkk-europe.com)

- Shin-Etsu ST-OR silikon shrink (2024) (s24.q4cdn.com)

- Textile Technologies Nomex örgü kılıf (textiletechnologies.co.uk)

## Toz, sıvı, elektroforez, buhar fazı ve inorganik kaplamalar

- bdtronic stator kaplama (bdtronic.com)

- bdtronic toz kaplama makinesi (bdtronic.com)

- Gehring e-mobilite broşürü (2025) (gehring-group.com)

- Braun Sondermaschinen epoksi ve hairpin sistemleri (braun-sondermaschinen.de)

- AkzoNobel Resicoat EV broşürü (2025) (powdercoatings.brand.akzonobel.com)

- AkzoNobel Resicoat EL broşürü (2024) (powdercoatings.brand.akzonobel.com)

- Resicoat EL HLG09R (2016) (powdercoatings.brand.akzonobel.com)

- Resicoat EL HLF59R (2019) (powdercoatings.brand.akzonobel.com)

- 3M Scotchcast 5555 (2002) (multimedia.3m.com)

- 3M Scotchcast 265 (2007) (multimedia.3m.com)

- 3M Scotchcast 10N (2016) (multimedia.3m.com)

- Axalta batarya çözümleri: Alesta, AquaEC (2024) (secure.axalta.com)

- Axalta Energy Solutions broşürü (2023) (axalta.com)

- Busbar toz kaplama uygulaması (Electronic Design 2026) (electronicdesign.com)

- PPG EV batarya paketi çözümleri (2023) (eventguides.informaengage.com)

- ELANTAS empregnasyon malzemeleri (elantas.com)

- DOWSIL 3-1953 silikon kaplama (Ellsworth) (ellsworth.com)

- artience/Toyochem PI elektroforez boyası (artiencegroup.com)

- Honey Kasei PI elektroforez reçinesi (IPROS) (pr.mono.ipros.com)

- Shimizu Elecoat elektroforez boyaları (IPROS) (mono.ipros.com)

- Zirignon vd., PEI elektroforetik biriktirme, RSC Adv. 2021 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)

- SCS parylene ve konformal kaplama tablosu (2016) (nrf.aux.eng.ufl.edu)

- SCS parylene servis sıcaklıkları (2022) (scscoatings.com)

- HZO parylene özellikleri (hzo.com)

- Parylene (Wikipedia) (en.wikipedia.org)

- Fraunhofer IFAM plazma polimer yalıtım (ifam.fraunhofer.de)

- Victrex VICOTE 700 PEEK toz (victrex.com)

- Arkema PA11 toz kaplamalar (hpp.arkema.com)

- Rilsan PA11 T Blue 7444 MAC (hpp.arkema.com)

- Daikin NEOFLON PFA AC-5539 (2018) (daikinchemicals.com)

- Daikin NEOFLON FEP NC-1539N (2018) (daikinchemicals.com)

- Daikin NEOFLON ETFE EC-6510 (2018) (daikinchemicals.com)

- Daikin NEOFLON kaplama tozları (daikinchemicals.com)

- Syensqo Ryton PPS toz kaplama (Interplas 2025) (interplasinsights.com)

- Junge vd., Cu üzerinde APS alümina, Coatings 2022 (depositonce.tu-berlin.de)

- Pfeifer vd., sol-jel hibrit tel kaplama (opus4.kobv.de)

- Timoshkin vd., seramik izolasyonlu teller (2007) (strathprints.strath.ac.uk)

- Ait-Amar vd., anodize Al şerit tel, Energies 2022 (ideas.repec.org)

## Soyma ve kaynak

- TRUMPF lazer soyma ve kaynak beyaz kâğıdı (2021) (chargedevs.com)

- TRUMPF hairpin kaynak beyaz kâğıdı (tarihsiz) (apricon.fi)

- Novanta hairpin soyma (2023) (novanta.com)

- Lazer soyma karşılaştırması (ASSEMBLY 2025) (assemblymag.com)

## Patentler (patent verisi)

- US9324476B2, Essex: emaye + ekstrüde PEEK (2014) (patents.google.com)

- US9224523B2, Furukawa: inverter darbesine dayanıklı tel (2013) (patents.google.com)

- US11232885B2, Essex Furukawa: termoset yığın + termoplastik (2015) (patents.google.com)

- US12100532B2, Proterial: ATF dayanımlı yuvarlak tel (patents.google.com)

- US10418151B2, Furukawa: köpük PI/PAI laminat (2013) (patents.google.com)

- US6337442B1, ALTANA/Schenectady: PD dirençli üst kat (1997) (patents.google.com)

- US12159731B2, Suzhou Jufeng: ATF ve korona dirençli tel (2020) (patents.google.com)

- US9330817B2, Hitachi Metals: köşe kalınlığı ve kalıp (2010) (patents.google.com)

- US3850773A, GE: elektrokaplama ve daldırma (1974) (patents.google.com)

- US9514863B2, Furukawa: PAI + PEI + PEEK (2012) (patents.google.com)

- US10109389B2, Furukawa: çok katlı emaye + PEEK veya PPS (2014) (patents.google.com)

- US8847075B2, Furukawa/Denso: yüzey işlemli emaye üzerine ekstrüzyon (2011) (patents.google.com)

- US12278026B2, Essex: ko-ekstrüzyon (2020) (patents.google.com)

- US10037833B2, Furukawa: kristal/amorf harman katmanı (patents.google.com)

- US12148548B2, Arkema: psödo-amorf PAEK kılıf (2020) (patents.google.com)

- US7125604B2, Rea: kenara ekstrüzyon (2004) (patents.google.com)

- US12665103B2, Totoku: bant sarılı tel (2020) (patents.google.com)

- US5973269A, GE Canada: mika + CR PI bant (1996) (patents.google.com)

- EP1154543B1, Alstom: dikdörtgen shrink tüp (2000) (patents.google.com)

- EP4345850A1, Rockwell: busbar hava boşluğu (2024) (data.epo.org)

- US12068636B2, LG Magna: soyma boyu ve kaynak (2020) (patents.google.com)

- US8735724B2, Hitachi: kaynak ucu epoksi daldırma (2010) (patents.google.com)

- US10630129B2, Hitachi Astemo: kaynak ucunda ED (2013) (patents.google.com)

- US10706992B2, Mitsubishi Materials: ED düz tel (2017) (patents.google.com)

- US9947436B2, Mitsubishi Materials: ED köşe kalınlığı (2014) (patents.google.com)

- US12278025B2, Mitsubishi Materials: ED PAI arayüz oksidi (2019) (patents.google.com)

- US10510459B2, Essex: hairpin üzerinde parylene (2016) (patents.google.com)

- US6261437B1, ABB: anodize sargı teli (1996) (patents.google.com)

- US12119141B2, Dana TM4: busbar epoksi kaplama (2020) (patents.google.com)